[image: image7.jpg]




[image: image1.png]



Техническая Характеристика

                Finitura poliuretanico  trasparente ТМ 4287-0025

              Лак полиуретановый прозрачный ТМ 4287-0025
[image: image2.png]Product data




[image: image3.png]Mixing / Application





[image: image4.png]Drying / Curing



[image: image5.png]Safety instructions



[image: image6.png]Product description



[image: image7.jpg]



Прозрачный  полиуретановый 2-компонентный  послойный лак. Возможно использовать без грунта. Идеально подходит для открытопористой отделки твёрдых лиственных пород  (дуб, ясень и др.). Быстро сохнет, создаёт качественное и прочное покрытие. Наносится распылением, лаконаливом на двери, деревянные панели, мебельные фасады, элементы интерьера. 








                                          распыление при низком давлении�
  распыление при высоком давлении�
�
�
�
% объемных�
% весовых�
% объемных�
% весовых�
�
Отвердитель�
TV4114/TV4271*�
50�
50�
50�
40�
�
Разбавитель�
TТ4250�
10-20�
10-20�
20-30�
20-30�
�
Жизнеспособность�
6-8 часов�
6-8 часов�
�
Вязкость смеси�
14-16 секунд�
13-15 секунд�
�
Рабочая температура�
20 oC�
�
�
Диаметр сопла�
1,8 мм при давлении 2-3 атм.�
�
�
Расход�
120-140 г/м2�
�
�
Количество слоёв�
1 слой�
�
�
Упаковка�
25 л + 12.5 л�
�
�






*     TV4271 нежелтеющий отвердитель.





Перед использованием материал тщательно перемешать.


Даннaя информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен самостоятельно провести испытания данного продукта на производстве.





Только для промышленного использования                                                                                                                                                


Becker Acroma Italia Spa                                                                                                                                                                     Дата:        04/2011


via Volturno 96 | 41032 Cavezzo (Modena) | Italia


tel. +39 0535 615611 | telefax +39 0535 49055 | info@beckeracroma.it | � HYPERLINK "http://www.beckeracroma.com/it" ��www.beckeracroma.com/it�


Australia | Belgium | Bulgaria | Canada | China | Czech Republic | Denmark | Estonia | Finland | France | Germany | Great Britain | Hungary | Iceland | Ireland | Italy | Latvia | Lithuania | New


Zealand | Norway | Philippines | Poland | Portugal | Romania | Russia | Slovakia | Slovenia/Croatia | Spain | Sweden | Taiwan | Thailand | USA | Vietnam








�
(20°С)�
(50°С)�
�
�
�
От пыли�
10 мин�
�
�
�
�
На отлип�
30 мин�
�
�
�
�
Сухой для шлифования�
2-3 часа�
1 час�
�
�
�
Штабелирование�
5-6 часов�
2 часа�
�
�
�
	


			


	


	











Плотность:                                   0,98 (± 0,03) кг/л      


Содержание сухих веществ:  47 (± 2) %  по весу


     (теоритически)	           	


Вязкость поставочная:            40-50 сек при 20 oC Ford Cup 4


Хранение:                                   12 месяцев  


(Максимально при 30 oC)	           


Матовость:                                 10-матовый, 25-шелковисто-матовый, 60-глянцевый









